1 ГРУППА – АУСТЕНИТНАЯ *ст.12Х18Н10Т содержит: 
0,12% - углерода

18% - хрома (легирующий элемент)

10% - никеля (легирующий элемент) 

не более 2% - титана 

Титан применяется для связывания свободного углерода в карбиды для снижения межкристаллитной коррозии.

Из вышеперечисленных элементов на коррозионную стойкость влияет:

1. Хром

2. Никель - придает механические свойства (прочность, пластитность). Влияет на коррозионную стойкость при повышенных температурах (до 700С).

Существуют импортные аналоги данной стали в зависимости от стандарта:

· по стандарту США (ASTM) - ст.AISI 321
· по немецкому стандарту DIN - 1.4541
*ст.08Х18Н10 содержит: 0,08%- углерода

18% - хрома (легирующий элемент)

10% - никеля (легирующий элемент) 

Существуют импортные аналоги данной стали в зависимости от стандарта:

· по стандарту США (ASTM) - ст.AISI 304
· по немецкому стандарту DIN - 1.4301
2 ГРУППА – ЖАРОПРОЧНАЯ *ст.20Х23Н18 содержит: 
0,2%- углерода

23% - хрома (легирующий элемент)

18% - никеля (легирующий элемент) 

Повышенное содержание легирующих элементов (хром,никель) влияет на свойства стали (увеличивается прочность стали при рабочих температурах до 1200С).

Существует импортный аналог данной стали по стандарту США (ASTM) - ст.AISI 310S.

3 ГРУППА – КИСЛОТОУСТОЙЧИВАЯ *ст.10Х17Н13М2Т содержит: 
0,1% - углерода

17% - хрома (легирующий элемент)

13% - никеля (легирующий элемент)

2% - молибдена

не более 2% - титана

Данная марка стали используется для химического производства. Ее рабочая температура до 700С.

Существует импортный аналог данной стали по стандарту США (ASTM) - ст. AISI 316Ti.

4 ГРУППА – ФЕРРИТНАЯ *ст.08Х18Т1 содержит: 
0,08%- углерода

18% - хрома (легирующий элемент)

1% - титана 

При нормальной температуре коррозионная стойкость выше, чем у ст.12Х18Н10Т. Лист данной марки стали менее пластичный, значительно дешевле.

Существует импортный аналог данной стали по стандарту США (ASTM) - ст.AISI 430.

Применение: ложки, вилки, кастрюли, термоса, барабаны стиральных машин.

Вышеперечисленные марки стали различаются в зависимости от вида проката.

Существует 2 вида проката листа нержавеющего:

ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ 
- выпускается осветленным. Конечной термообработкой является "отжиг", что придает пластичность металлопрокату. Если "отжиг" не применяется, то металлопрокат жесткий-нагартованный.

Ширина холоднокатанного листа бывает: 1м.,1,25 м.,1,5 м.

В стандартах ASTM, DIN существуют следующие виды поверхности холоднокатанного листа:

1. 2В - матовое зеркало

2. ВА - полное зеркало

3. Шлифованный - для придания декоративной поверхности.
Упаковывается холоднокатанный металлопрокат в рулоны, пачки.

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ 
- выпускается осветленным и неосветленным - "Мечел". Конечной термообработкой является "отжиг". Прочность горячекатанного металлопроката на 20% ниже, чем у холоднокатанного, поэтому цена на лист холоднокатанный будет больше ~ 10% , чем на горячекатанный.

Ширина горячекатанног листа бывает: 1м.,1,25 м.,1,5 м.,2м.

Европейскими изготовителями данный металлопрокат выпускается толщиной от 3мм до 50мм. Отечественный производитель, такой как, "Мечел" от 3мм до 80мм. 
В стандартах ASTM, DIN существует следующий вид поверхности горячекатанного листа - NO.1.
Упаковывается горячекатанный металлопрокат в рулоны, пачки.
1

