Химический состав марок сталей
Массовая доля элементов, %

	Марка
	C
	Mn
	Si, не более
	S, не более
	P, не более
	Ni, не более
	Cu, не более
	Cr, не более

	Ст1кп, пс
	0,06-0,12
	0,25-0,5
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст2кп, пс
	0,09-0,15
	0,25-0,5
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст2сп
	0,09-0,15
	0,25-0,5
	0,15-0,3
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст3кп, пс
	0,14-0,22
	0,3-0,6
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст3сп
	0,14-0,22
	0,4-0,65
	0,15-0,3
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст4пс
	0,18-0,27
	0,4-0,7
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст4сп
	0,18-0,27
	0,4-0,7
	0,0,15-0,3
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст5пс
	0,28-0,37
	0,5-0,8
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст5сп
	0,28-0,37
	0,5-0,8
	0,15-0,3
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст3Гпс
	0,14-0,22
	0,8-1,1
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	Ст5Гпс
	0,22-0,3
	0,8-1,2
	0,05
	0,05
	0,04
	0,3
	0,3
	0,3

	08кп, пс
	0,05-0,12
	0,25-0,5
	0,03
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,1

	08Ю
	До 0,07
	0,2-0,35
	0,01
	0,025
	0,02
	0,1
	0,15
	0,03

	10кп, пс
	0,07-0,14
	0,25-0,5
	0,07
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,15

	10
	0,07-0,14
	0,35-0,65
	0,17-0,37
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,15

	15пс
	0,12-0,19
	0,35-0,65
	0,05
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,25

	15
	0,12-0,19
	0,35-0,65
	0,17-0,37
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,25

	20пс
	0,17-0,24
	0,35-0,65
	0,05
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,25

	25пс
	0,22-0,27
	0,25-0,5
	0,03
	0,04
	0,04
	0,25
	0,3
	0,25

	20
	0,17-0,24
	0,35-0,65
	0,17-0,37
	0,04
	0,35
	0,3
	0,3
	0,25

	25
	0,22-0,3
	0,5-0,8
	0,17-0,37
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,25

	45
	0,42-0,5
	0,5-0,8
	0,17-0,37
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,25

	55
	0,52-0,6
	0,5-0,8
	0,17-0,37
	0,04
	0,035
	0,3
	0,3
	0,25


	Марка
	C
	Si
	Mn
	Cr
	Ni
	Ti
	Al
	Mo
	Cu
	S
	P

	08Х18Н10
	до 0,08
	до 0,8
	до 2,0
	17-19
	9-11
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,035

	08Х18Н10Т
	до 0,08
	до 0,8
	до 2,0
	17-19
	9-11
	5оС-0,7
	-
	-
	-
	0,02
	0,035

	08Х18Н12Т
	до 0,08
	до 0,8
	до 2,0
	17-19
	11-13
	5оС-0,6
	-
	-
	-
	0,02
	0,035

	12Х18Н10Т
	до 0,12
	до 0,8
	до 2,0
	17-19
	9-11
	5оС-0,6
	-
	-
	-
	0,02
	0,035

	12Х18Н9
	до 0,12
	до 0,8
	до 2,0
	17-19
	8-10
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,035

	17Х18Н9
	0,13-0,21
	до 0,8
	до 2,0
	17-19
	8-10
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,035

	12Х21Н5Т
	0,09-0,14
	до 0,8
	до 0,8
	20-22
	4,5-5,8
	0,25-0,5
	до 0,08
	-
	-
	0,025
	0,035

	10Х13Г18ДУ
	0,08-0,12
	до 0,7
	17-18,5
	12,5-14
	до 2
	-
	-
	-
	-
	0,03
	0,045

	10Х14АГ15
	до 0,1
	до 0,8
	14,5-16,5
	13-15
	-
	-
	-
	-
	0,3-0,6
	0,03
	0,045

	10Х17Н13М2Т
	до 0,1
	до 0,8
	до 2,0
	16-18
	12-14
	5оС-0,7
	-
	2-3
	-
	0,02
	0,035

	10Х17Н13М3Т
	до 0,1
	до 0,8
	до 2,0
	16-18
	12-14
	5оС-0,7
	-
	3-4
	-
	0,02
	0,035

	20Х23Н18
	до 0,2
	до 1
	до 2,0
	22-25
	17-20
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,035


