Стали и сплавы корозионностойкие, жаростойкие, 
жаропрочные, износостойкие
	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	40Х9С2
	
	Клапаны впуска и выпуска автомобильных, тракторных и дизельных двигателей, трубки рекуператоров, теплообменники, колосники, крепежные детали.

	40Х10С2М
	
	Клапаны авиадвигателей, автомобильных и тракторных дизельных двигателей, крепежные детали двигателей.

	08Х13
	12Х13, 12Х18Н9
	Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.). Сталь коррозионностойкая и жаростойкая ферритного класса.

	12Х13
	20Х13
	Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комн. Т=450-500 °С  Сталь коррозионностойкая, жаропрочная и жаростойкая мартенситно-ферритного класса.

	20Х13
	12Х13, 14Х17Н2
	Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам, а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комн. Т=450-500 °С . Сталь коррозионностойкая, жаропрочная мартенситного класса.

	30Х13
	40Х13
	Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров.

	40Х13
	30Х13
	Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и др., работающие при Т до 450-500 °С и в коррозионных средах. Сталь коррозионностойкая мартенситного класса.

	10Х14АГ15
	12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т
	Для немагнитных деталей, работающих в слабоагрессивных средах. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.

	12Х17
	12Х18Н9Т
	Крепежные детали, валики, втулки и другие детали аппаратов и сосудов, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, лимонной кислоты, в растворах солей, обладающих окислительными свойствами. Сталь коррозионностойкая и жаропрочная до 850 °С, ферритного класса


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	08Х17Т
	12Х17,
08Х17Т1
	Изделия, работающие в окислительных средах, атмосферных условиях, кроме морской, в которой возможна точечная коррозия. Теплообменники и трубы. Сварные конструкции, не подвергающиеся действию ударных нагрузок и работающие при температуре не ниже - 20 °С. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая ферритного класса.

	95Х18
	
	Для деталей высокой твердости, работающих в условиях износа (втулки, оси, стержни, шариковые и роликовые подшипники. Сталь коррозионностойкая мартенситного класса.

	08Х181
	12Х17, 08Х17Т
	Конструкции, не подвергающиеся воздействию ударных нагрузок и работающие, в основном, в окислительных средах, например растворах азотной кислоты. Применение в сварных конструкциях ограничивается малыми сечениями деталей (до 3 мм). Не рекомендуется использовать для сварных конструкций, работающих в условиях ударных нагрузок. Предельная температура службы сварных конструкций не ниже -20°С. Сталь жаростойкая и коррозионностойкая ферритного класса.

	15Х25Т
	12Х18Н10Т
	Для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже − 20°С для работы в более агрессивных средах по сравнению со средами, для которых рекомендуется сталь марки 08Х17Т. Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. Аппаратура, детали, чехлы термопар, электроды искровых зажигательных свечей, теплообменники. Сталь жаростойкая до 1100 °С, коррозионностойкая ферритного класса.

	15Х28
	15Х25Т, 20Х23Н18
	Для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже − 20°С; спаи со стеклом; аппаратура, детали, трубы пиролизных установок, теплообменники; трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах.Сталь жаростойкая коррозионностойкая ферритного класса.

	25Х13Н2
	
	Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и другие). Сталь коррозионностойкая мартенситного класса.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	20Х23Н13
	
	Детали, работающие при высоких Т в слабонагруженном состоянии. Сталь жаростойкая до 900-1000 °С, аустенитно-ферритного класса.

	20Х23Н18
	20Х23Н13, 15Х25Т
	Поковки, бандажи для работы при 650-700°С, детали камер сгорания, хомуты, подвески и другие детали крепления котлов, муфелей для работы при Т до1100 °С, бесшовные трубы. Сталь жаростойкая и жаропрочная аустенитного класса.

	10Х23Н18
	
	Листовые детали, трубы, арматура (при пониженных нагрузках), работающие при 1000 °С. Сталь жаропрочная , жаростойкая, аустенитного класса.

	20Х25Н20С2
	
	Детали печей, работающие при Т до 1100 °С в воздушной и углеводородной атмосферах. Сталь жаростойкая аустенитного класса.

	15Х12ВНМФ
	
	Роторы, диски, лопатки, болты, бандажи, гайки, шпильки и другие детали, работающие до 780°С. Сталь жаропрочная, мартенситно-ферритного класса.

	20Х12ВНМФ
	5Х12ВНМФ, 18ХПМНФБ
	Бандажи, диафрагмы, болты, гайки, шпильки и другие высоконагруженные детали, работающие при 600°С. Сталь жаропрочная мартенситного класса.

	37Х12Н8Г8МФБ
	
	Диски крепежные и другие детали, работающие с ограниченным сроком службы при 600-650°С. сталь жаропрочная аустенитного класса.

	13Х11Н2В2МФ
	
	Ответственные нагруженные детали, работающие при температуре 600°С. Сталь жаропрочная мартенситного класса.

	45Х14Н14В2М
	
	Детали арматуры и трубопроводов, клапаны моторов, крепеж для работы на длительные сроки при Т до 600 °С и для работы с ограниченными сроками до 650 °С. Сталь жаропрочная аустенитного класса.

	40Х15Н7Г7Ф2МС
	
	Крепежные детали, работающие при температуре 650°С. Сталь легированная, аустенитного класса, жаропрочная, дисперсионно-твердеющая.

	08Х17Н13М2Т
	10Х17Н13М2Т
	Сварные конструкции, крепежные детали, работающие в средах повышенной агрессивности при 600 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.

	10Х17Н13М2Т
	08Х17Н13М2Т
	Сварные конструкции, крепежные детали, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.

	31Х19Н9МВБТ
	
	Роторы, диски, болты, крепежные детали, валы, работающие при 600°С. Сталь жаропрочная аустенитного класса.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	10Х14Г14Н4Т
	20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т
	Для изготовления разнообразного сварного оборудования, работающего в средах химических производств слабой агрессивности, криогенной техники до -253°С, а также для использования в качестве жаростойкого и жаропрочного материала до 700°С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса.

	14Х17Н2
	20Х17Н2
	Для различных деталей химической и авиационной промышленности(рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали). Детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, либо в агрессивных средах при пониженных Т. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная мартенситно-ферритного класса.

	12Х18Н9
	20Х13Н4Г9, 12Х17Г9АН4, 10Х14Г14Н4Т
	Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых термической обработке (закалке). Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса.

	17Х18Н9
	20Х13Н4Г9
	Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой; для изготовления труб и других деталей. Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса.

	08Х18Н10
	
	Трубы, детали печной арматуры, муфели, теплообменники, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при Т от -196 до 600 °С в средах средней активности. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная, аустенитного класса.

	12Х18Н9Т
	10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т
	Трубы, сварная аппаратура, детали печной арматуры, муфели, теплообменники, детали выхлопных систем, листовые и сортовые детали; аппараты и сосуды, работающие при Т от -196 до 600 °С под давлением, а при наличии агрессивных сред - до 350 °С. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая, аустенитного класса.

	12Х18Н10Т
	08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 
15Х25Т, 
12Х18Н9Т

	Детали, работающие до 600 °С; сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорных кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до 600 °С, а при наличии агрессивных сред – до 350 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитная класса.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	08Х18Н10Т
	
	Сварная аппаратура, работающая в средах повышенной агрессивности, теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры, электроды искровых зажигательных свечей. Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса.

	12Х18Н12Т
	12Х18Н9, 12Х19Н9Т, 12Х18Н10Т
	Различные детали, работающие при от -196 до 600 °С в агрессивных средах. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная аустенитного класса.

	08Х18Г8Н2Т
	12Х18Н9Т
	Для изготовления сварной аппаратуры, работающей в окислительных средах при температуре эксплуатации от -50 до 300°С. Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса.

	20Х20Н14С2
	
	Печные конвейеры, ящики для цементации и другие детали термических печей. Сталь жаропрочная аустенито-ферритного класса.

	08Х22Н6Т
	12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т
	Сварные аппараты и сосуды, камеры горения и другие конструктивные элементы газовых турбин, корпусы аппаратов, днища, фланцы, детали внутренних устройств аппаратов, трубные диски и пучки, работающие при температуре от -10 до 300°С под давлением и соприкасающиеся с коррозионными средами. Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса.

	12Х25Н16Г7АР
	
	Лист, проволока, трубы, лента, детали, работающие до 950°С при умеренных напряжениях. Сталь жаростойкая, жаропрочная аустенитного класса.

	06ХН28МДТ
	03ХН28МДТ
	Сварные конструкции, работающие при Т до 80°С в серной кислоте различных концетраций, за исключением 55-% уксусной и фосфорной кислот.

	ХН35ВТ
	
	Диски, роторы, крепежные детали, плоские пружины и другие детали, работающие до 650°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе.

	ХН35ВТЮ
	
	Рабочие лопатки газотурбинных и других двигателей, работающие при температуре до 700-800 °С, компрессорные лопатки, работающие до 700-800°С, диски, дефлекторы, кольца, работающие при температуре до 750 °С. Жаропрочный сплав на железоникелевой основе.

	ХН70Ю
	
	различные детали, работающие при умеренных напряжениях при 1100-1200°С (может применяться для нагревательных элементов сопротивления).

	ХН70ВМЮТ
	
	Крепежные и другие детали, работающие при температуре до 750-800°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	ХН70ВМТЮФ
	
	Тяжелонагруженные детали, работающие при температуре 850°С.

	ХН77ТЮР
	
	Диски, кольца, лопатки и другие детали, работающие до 750°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе.

	ХН78Т
	ХН38ВТ, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18
	Сортовые детали, трубы, работающие до температуры 1100°С.

	ХН80ТБЮ
	
	Крепежные детали, работающие до 700°С.

	15Х11МФ
	
	Турбинные лопатки, поковки, бандажи и другие детали для длительной работы до 560°С.

	13Х14Н3В2ФР 
(ЭИ 736)
	
	высоконагруженные детали, в том числе диски, валы, стяжные болты, лопатки и другие детали, работающие в условиях с повышенной влажностью (ГОСТ 5632 - 72).

	10Х7МВФБР 
(ЭИ 505)
	
	В энергетическом машиностроении (трубы и детали для длительной работы при температурах 600-620°С). Сталь мартенситного класса.

	18Х11МНФБ 
(ЭП 291)
	
	Высоконагруженные детали, лопатки паровых турбин, трубы, крепежные детали для длительной работы при температурах до 620°С.

	13Х12Н2В2МФ 
(ЭИ 961)
	
	Диски компрессоров, молотки и другие нагруженные детали, длительно работающие при температурах до 600°С. Сталь мартенситного класса.

	18Х12ВМБФР 
(ЭП 993)
	
	Лопатки паровых турбин, трубы, крепежные детали для длительной работы при температурах до 620°С, формы для литья и жидкой штамповки медных и алюминиевых сплавов. Сталь мартенситно-ферритного класса.

	12Х2МВ8ФБ 
(ЭП 503)
	
	В энергетическом машиностроении (трубы для длительной работы при температурах до 650°С). Сталь ферритного класса.

	40Х10С2М 
(ЭИ 107)
	
	Клапаны выпуска автомобильных, дизельных и тракторных моторов, клапаны впуска авиадвигателей, крепежные детали, колосники для работы при температурах 650-850 °С. Сталь мартенситного класса.

	4Х14Н14В2М 
(ЭИ 69)
	
	Детали арматуры, поковки, крепеж для длительного срока службы при температурах до 600°С и ограниченного срока службы при 650 °С; сталь жаропрочная аустенитного класса.

	10Х11Н20Т3Р 
(ЭИ 696)
	
	Турбинные лопатки, кольцевые детали, крепежные детали, детали компрессора и рабочей части турбины с температурой до 700°С. Сталь аустенитного класса.

	10Х11Н23Т3МР
	
	Пружины и крепежные детали.

	09Х14Н19В2БР 
(ЭИ 695Р)
	
	Паропроводные и пароперегревательные трубы установок сверхвысокого давления с длительным сроком службы до температуры 700°С.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	08Х16Н13М2Б 
(ЭИ 680)
	
	Поковка для дисков и роторов, лопатки, болты с длительным сроком службы при температурах до 600°С. Сталь аустенитного класса.

	ХН67МВТЮ 
(ЭИ 202)
	
	Диски, корпуса, рабочие и сопловые лопатки газовых турбин, листовые детали турбин, работающие длительный срок до температуры 800°С.

	ХН73МБТЮ 
(ЭИ 698)
	
	Диски газовых турбин для длительной службы с рабочей температурой до 750°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе.

	ХН65ВМТЮ 
(ЭИ 893)
	
	Рабочие и направляющие лопатки и крепежные детали газовых турбин работающие длительный срок до температуры 800°С.

	ХН62МВКЮ 
(ЭИ 867)
	
	Лопатки и диски турбин для работы при температурах до 900°С.

	ХН55ВМТКЮ 
(ЭИ 929)
	
	Лопатки газовых турбин со сроком службы ограниченным при температурах 900-950°С и длительном при 700-800°С.

	ХН62МБВЮ 
(ЭП 709)
	
	Высоконагруженные сварные изделия с рабочей температурой до 750°С.

	ХН60КМВЮБ 
(ЭП 800)
	
	В энергетическом машиностроении для лопаток газовых турбин длительного действия с рабочей температурой до 850°С.


Сталь конструкционная
	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	Ст0
	
	Для второстепенных элементов конструкций и неответственных деталей: настилов, арматуры, подкладки, шайб, перил, кожухов, обшивки и др.

	ВСт2кп
	
	Неответственные детали повышенной пластичности, малонагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах.

	ВСт2пс
	ВСт2сп
	Неответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки, малонагруженные элементы сварных конструкций,работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах.

	ВСт2сп
	ВСт2пс
	Неответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки, малонагруженные элементы сварных конструкций,работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах.

	ВСт3кп
	ВСт3пс
	Для второстепенных и малонагруженных элементов сварных и несварных конструкций, работающих в интервале температур от -10 до 400°С.

	ВСт3пс
	ВСт3сп
	Несущие и ненесущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах.Фасонный и листовой прокат (5-й категории)толщиной до 10 мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале от -40 до +425°С. Прокат от 10 до 25 мм - для несущих элементов сварных конструкций, работающих при температуре от -40 до +425°С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью.

	ВСт3сп
	ВСт3пс
	Несущие элементы сварных и несварных конструкций и деталей, работающих при положительных температурах.Фасонный и листовой прокат (5-й категории) - для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках:при толщине проката до 25 мм в интервале температур от -40 до +425°С; при толщине проката свыше 25 мм в интервале от -40 до +425°С при условии поставки с гарантируемой свариваемостью.

	ВСт3Гпс
	ВСт3пс, 
18Гпс
	Фасонный и листовой прокат толщиной от 10 до 36 мм для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках при температуре от -40 до +425°С; и для ненесущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках при температуре от -40 до +425°С при гарантируемой свариваемости.

	ВСт4кп
	
	Сварные, клепаные и болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей.

	ВСт4пс
	ВСт4сп
	Сварные, клепаные и болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей типа валов, осей, втулок и др.

	ВСт5пс
	
	Детали клепаных конструкций, болты, гайки, ручки, тяги, втулки, ходовые валики, клинья, цапфы, рычаги, упоры, штыри, пальцы, стержни, звездочки, трубчатые решетки, фланцы и другие детали, работающие в интервале температур от 0 до +425°С; поковки сечением до 800 мм.

	ВСт5сп
	Ст6сп, 
ВСт4сп
	Детали клепаных конструкций, болты, гайки, ручки, тяги, втулки, ходовые валики, клинья, цапфы, рычаги, упоры, штыри, пальцы, стержни, звездочки, трубчатые решетки, фланцы и другие детали, работающие в интервале температур от 0 до +425°С; поковки сечением до 800 мм.

	ВСт6пс
	
	Для деталей повышенной прочности: осей, валов, пальцев поршней и т. д.

	ВСт6сп
	ВСт5сп
	Для деталей повышенной прочности: осей, валов, пальцев поршней и других деталей в термообработанном состоянии, а также для стержневой арматуры периодического профиля.

	Ст05кп
	
	Неответственные детали, изготавливаемые методом холодной штамповки и высадки.

	Ст08
	Ст 10
	Детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности: шайбы, патрубки, прокладки и другие неответственные детали, работающие в интервале температур от -40 до 450°С.

	Ст08(кп,пс)
	Ст 08
	Для прокладок, шайб, вилок, труб, а также деталей, подвергаемых химико-термической обработке, -втулок, проушин, тяг.

	Ст10
	Ст08, 15, 08кп
	Детали,работающие в интервале температур от -40 до 450°С, к которым предъявляются требования высокой пластичности. После ХТО - детали с высокой поверхностной твердостью при невысокой прочности сердцевины.

	Ст10(кп,пс)
	Ст08кп, 15кп, 10
	Детали,работающие в интервале температур до 450°С, к которым предъявляются требования высокой пластичности, а также втулки, ушки, шайбы, винты и другие детали после ХТО, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины.

	Ст15
	Ст10,20
	Болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности и работающие в интервале температур от -40 до 450°С; после ХТО - рычаги, кулачки, гайки и другие детали,к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и невысокой прочности сердцевины.

	Ст15(кп,пс)
	Ст10кп, 20кп
	Элементы трубных соединений, штуцера, вилки и другие детали котлотурбостроения, работающие при температуре от -40 до 425°С. После цементации и цианирования - детали, от которых требуется высокая твердость поверхности и невысокая прочность сердцевины (крепежные детали, оси, рычаги и другие детали).

	Ст18кп
	
	Для сварных строительных конструкций в виде листов различной толщины и фасонных профилей.

	Ст20(20А)
	Ст15,25
	После нормализации или без термообработки - крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали,работающие при температуре от -40 до 425°С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины.

	Ст20(кп,пс)
	Ст15кп
	После нормализации или без термообработки - патрубки, штуцера, вилки, болты, фланцы, корпуса аппаратов и другие детали из кипящей стали, работающие от -20 до 425°С;после цементации и цианирования - детали, от которых требуется высокая твердость поверхности и невысокая прочность сердцевины (крепежные детали, оси, пальцы, звездочки и другие).

	Ст25
	Ст20, 30
	Оси, валы, соединительные муфты, собачки, рычаги, вилки, шайбы, валики, болты, фланцы, тройники, крепежные детали и другие неответственные детали;после ХТО - винты, втулки, собачки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости при невысокой прочности сердцевины.

	Ст30
	Ст25, 35
	Тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звездочки, шпиндели, цилиндры прессов, соединительные муфты и другие детали невысокой прочности.

	Ст35
	Ст30, 40, 35Г
	Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения:оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны, шпиндели, звездочки, тяги, ободы, траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали.

	Ст40
	Ст35, 45, 40Г
	После улучшения - коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, маховики, зубчатые колеса, болты, оси и др. детали;после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ - детали средних размеров, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и износостойкости при малой деформации (длинные валы, ходовые валики, зубчатые колеса).


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	Ст45
	Ст40Х, 50, 50Г2
	Вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность.

	Ст50
	Ст45, 50Г, 50Г2, 55
	После нормализации с отпуском и закалки с отпуском - зубчатые колеса, прокатные валки, штоки, тяжелонагруженные валы, оси, бандажи, малонагруженные пружины и рессоры, лемехи, пальцы звеньев гусениц, муфты сцепления коробок передач, корпуса форсунок и другие детали, работающие на трение.

	Ст55
	Ст50, 60, 50Г
	После нормализации с отпуском и закалки с отпуском - зубчатые колеса, прокатные валки, штоки, тяжелонагруженные валы, оси, бандажи, малонагруженные пружины и рессоры, лемехи, пальцы звеньев гусениц, муфты сцепления коробок передач, корпуса форсунок и другие детали, работающие на трение.

	Ст60
	Ст55, 65Г
	Цельнокатаные колеса вагонов, валки рабочие листовых станов для горячей прокатки металлов, шпиндели, бандажи, диски сцепления, пружинные кольца амортизаторов, замочные шайбы, регулировочные шайбы, регулировочные прокладки и другие детали,к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости.

	А12
	А20
	Оси, втулки, зубчатые колеса, шестерни, пальцы, винты, болты и другие малонагруженные мелкие детали сложной формы, обрабатываемые на станках-автоматах, к которым предъявляются повышенные требования по качеству поверхности и точности размеров.

	А20
	А12
	Мелкие детали машин и приборов, малонагруженные детали сложной конфигурации, к которым предъявляются повышенные требования по качеству поверхности и точности размеров, после цементации и цианирования - малонагруженные детали,к которым предъявляются требования износостойкости и повышенного качества поверхности.

	А30
	А40, А40Г
	Оси, втулки, зубчатые колеса, шестерни, пальцы, винты, болты и другие детали сложной формы, обрабатываемые на станках-автоматах, к которым предъявляются повышенные требования по качеству поверхности, работающие при повышенных напряжениях и давлениях.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	А40Г
	
	Оси, втулки, зубчатые колеса, шестерни, пальцы, винты, болты и другие детали сложной формы, обрабатываемые на станках-автоматах, к которым предъявляются повышенные требования к чистоте поверхности, работающие при повышенных напряжениях и давлениях.

	АС12ХН
	АС14ХГН, АС19ХГН
	Храповики коленчатого вала, фланцы масляного насоса, штифты, рычаги переключения передач, тяги, гайки, муфты, оси.

	АС14ХГН
	АС12ХН, АС19ХГН
	Оси сателлитов, ступицы, скользящие муфты синхронизатора.

	АС19ХГН
	АС12ХН, АС14ХГН,
АС20ХГНМ
	Промежуточные шестерни заднего хода, венцы синхронизаторов, шестерни коробки передач.

	АС35Г2
	А40Г
	Валики масляного насоса, шпильки, оси.

	АС30ХМ
	АС38ХГМ, АС40ХГНМ
	Червяки рулевого управления, шестерни, валики, шпильки.

	АС38ХГМ
	АС30ХМ, АС40ХГНМ
	Кольца запорного подшипника, полуоси, шестерни, шпильки, шпиндели.

	АС40ХГНМ
	АС38ХНМ
	Ответственные детали в автомобилестроении, шестерни, валики и т.д.

	09Г2
	10Г2, 9Г2С, 09Г2Д, 09Г2Т
	Стойки ферм, верхние обвязки вагонов, хребтовые балки, двутавры и другие детали вагоностроения, детали экскаваторов, элементы сварных металлоконструкций и другие детали, работающие при температуре от -40 до +450°С.

	14Г2
	15ХСНД
	Для крупных листовых конструкций, работающих до температуры -70°С.

	12ГС
	12Г2А, 14Г2А, 15ГС
	Детали, изготовляемые путем вытяжки, ковки, штамповки.

	16ГС
	17ГС, 15ГС, 20Г2С, 20ГС, 18Г2С
	Фланцы, корпуса и другие детали, работающие при температуре от -40 до 475°С под давлением;элементы сварных металлоконструкций,работающих при температуре -70°С.

	17ГС
	16ГС
	Корпуса аппаратов, днища, фланцы и другие сварные детали,работающие под давлением при температурах от -40 до +475°С.

	17Г1С
	17ГС
	Сварные детали,работающие под давлением при температурах от -40 до +475°С.

	09Г2С
	09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т, 10Г2С
	Различные детали и элементы сварных металлоконструкций,работающих под давлением при температурах от -40 до +475°С.

	10Г2С1
	10Г2С1Д
	Различные детали и элементы сварных металлоконструкций,работающих при температуре от -70°С;аппараты, сосуды и части паровых котлов,работающих под давлением при температурах от -40 до +475°С.

	10Г2Б
	0Г2Б
	Для сварных металлических конструкций.

	15Г2СФД
	
	Для сварных металлических конструкций в строительстве и машиностроении.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	14Г2АФ
	16Г2АФ
	Металлоконструкции для промышленных зданий, подкрановые фермы для мостовых кранов.

	16Г2АФ
	15Г2АФ, 14Г2АФ
	Металлоконструкции, сварные фермы. Для изделий машиностроения.

	18Г2АФпс
	15Г2АФДпс, 16Г2АФ, 10ХСНД, 15ХСНД
	Листовой прокат для несущих элементов сварных конструкций, работающих при переменных нагрузках в интервале температур до -60°С.

	14ХГС
	15ХСНД, 16ГС, 14ГН, 16ГН, 14СНД
	Сварные конструкции, листовые, клапанные конструктивные детали.

	15Г2АФДпс
	18Г2АФпс, 16Г2АФ, 10ХСНД, 1БХСНД
	Ответственные сварные конструкции, в том числе северного исполнения.

	20ХГ2Ц
	
	Для изготовления арматуры периодического профиля класса А-4 диаметром от 10 до 32 мм.

	10ХСНД
	16Г2АФ
	Элементы сварных металлоконструкций и различные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и коррозионной стойкости с ограничением массы и работающие при температуре от -70 до +450°С.

	10ХНДП
	
	В строительстве и машиностроении для сварных конструкций.

	15ХСНД
	16Г2АФ, 15ГФ, 14ХГС, 16ГС, 14СНД
	

	35ГС
	ВСт5сп, Ст6, Ст5пс
	Для изготовления арматуры периодического профиля класса А-3 диаметром от 6 до 40 мм.

	25Г2С
	
	Для изготовления арматуры периодического профиля класса А-4 диаметром от 10 до 32 мм.

	15Х
	20Х
	Втулки, пальцы, шестерни,валики, толкатели и другие цементуемые детали,к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины,детали,работающие в условиях износа при трении.

	20Х
	15Х,20Хн, 12ХН2, 18ХГТ
	Втулки, обоймы, гильзы, диски и другие цементуемые детали,к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины,детали,работающие в условиях износа при трении.

	30Х
	30ХРА, 35Х, 35ХРА
	Для осей, валиков, рычагов, болтов,гаек и других некрупных деталей.

	35Х
	40Х, 35ХР
	Оси, валы, шестерни, кольцевые рельсы и другие улучшаемые детали.

	38ХА
	40Х, 35Х, 40ХН
	Червяки, зубчатые колеса, шестерни, валы, оси, ответственные болты и другие улучшаемые детали.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	40Х
	45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР
	Оси, валы, вал-шестерни, коленчатые и кулачковые валы, зубчатые венцы, шпиндели, оправки, рейки и другие улучшаемые детали повышенной прочности.

	45Х
	40Х, 50Х, 45ХЦ, 40ХГТ, 40ХФ, 40Х2АФЕ
	Валы, шестерни, оси, болты, шатуны и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, твердости, износостойкости и работающие при незначительных ударных нагрузках.

	50Х
	40Х, 45Х, 50ХН, 50ХФА
	Валы, шпиндели, установочные винты, крупные зубчатые колеса, редукторные валы, упорные кольца, валки горячей прокатки и другие улучшаемые детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, твердости, износостойкости и работающие при незначительных ударных нагрузках.

	15Г
	20Г
	После улучшения - заклепки ответственного назначения; после цементации или цианирования - поршневые пальцы, фрикционные диски, пальцы рессор, кулачковые валики, болты, гайки, винты, шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, твердости, износостойкости; без термообработки - сварные подмоторные рамы, башмаки, косынки, штуцера, втулки.

	35Г
	
	Тяги, оси, серьги, траверсы, рычаги, муфты, валы, звездочки, цилиндры, диски, шпиндели, соединительные муфты паровых турбин, болты, гайки, винты и другие детали, к которым предъявляются требования невысокой прочности.

	20Г
	Ст20, 30Г
	После улучшения - заклепки ответственного назначения; после цементации или цианирования - поршневые пальцы, фрикционные диски, пальцы рессор, кулачковые валики, болты, гайки, винты, шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, твердости, износостойкости;без термообработки - сварные подмоторные рамы, башмаки, косынки, штуцера, втулки.

	30Г
	Ст35, 40Г
	Тяги, оси, серьги, траверсы, рычаги, муфты, валы, звездочки, цилиндры, диски, шпиндели, болты, гайки, винты и другие детали, к которым предъявляются требования невысокой прочности.

	40Г
	Ст45, 40Х
	Оси, коленчатые валы, шестерни, штоки, бандажи, детали арматуры, шатуны, звездочки, распределительные валики, головки плунжеров и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	45Г
	40Г, 50Г
	Коленчатые валы, шатуны, оси, карданные валы, тормозные рычаги, диски трения, зубчатые колеса, шлицевые и шестеренные валы, анкерные болты.

	50Г
	40Г, 50
	Диски трения, валы, шестерни, шлицевые валы, шатуны, распределительные валики, втулки подшипников, кривошипы, шпиндели, ободы маховиков, коленчатые валы дизелей и газавых двигателей и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности и износостойкости.

	10Г2
	09Г2
	Крепежные и другие детали, работающие при температуре от -70°С под давлением.

	35Г2
	0Х
	Валы, полуоси, цапфы, роычаги сцепления, вилки, фланцы, коленчатые валы, шатуны, болты, кольца, кожухи, шестерни и другие детали, применяемые в различных отраслях машиностроения, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости.

	40Г2
	45Г2, 60Г
	Оси, коленчатые валы, поршневые штоки, рычаги, распределительные валики, карданные валы, полуоси и другие детали.

	45Г2
	50Г2
	Валы-шестерни, коленчатые и карданные валы, полуоси, червяки, крышки шатунов, шатуны, звенья конвейерных цепей и другие крупногабаритные средненагруженные детали.

	50Г2
	45Г2, 60Г
	Шестерни, диски трения, шестеренные валы и другие детали, работающие на истирание.

	47ГТ
	40ХГРТ
	Полуоси автомобилей.

	18ХГ
	20Х, 18ХГТ, 20ХГР, 15Х, 20ХН
	Улучшаемые и цементуемые детали.

	18ХГТ
	30ХГТ, 25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН2М, 14ХГСН2МА, 20ХГР
	Улучшаемые или цементуемые детали ответственного назначения, от которых требуется повышенная прочность и вязкость сердцевины, а также высокая поверхностная твердость, работающие под действием ударных нагрузок.

	25ГС
	17Г1С, 17ГС, 25Г2С
	Крупные детали, изготавливаемые с применением ЭШС, цилиндры гидропрессов, валы гидротурбин и т.д.

	20ХГР
	20ХН3А, 20ХН2М, 12ХН3А, 18ХГТ, 12ХН2
	Зубчатые колеса, вал-шестерни, червяки, кулачковые муфты, валики, пальцы, втулки и другие улучшаемые или цементуемые детали, работающие под действием ударных нагрузок.

	30ХГТ
	18ХГТ, 20ХН2М, 25ХГТ, 12Х2Н4А
	Улучшаемые и цементуемые детали, от которых требуется высокая прочность, вязкая сердцевина и высокая поверхностная твердость, работающие при больших скоростях и повышенных удельных давлениях под действием ударных нагрузок.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	15ХФ
	20ХФ
	Для некрупных деталей, подвергаемых цементации и закалке с низким отпуском (зубчатые колеса, поршневые пальцы, распределительные валики, плунжеры, копиры).

	40ХФА
	40Х, 65Г, 50ХФА, 30Х3МФ
	В улучшенном состоянии шлицевые валы, штоки, установочные винты, траверсы, валы экскаваторов и другие детали, работающие при температуре до 400 °С; после закалки и низкого отпуска - червячные валы и другие детали повышенной износостойкости.

	40ХМФА
	
	Замки насосно-компрессорных труб, шлицевые валы, штоки, шатуны, крепежные детали трубопроводов, работающие при температуре до 400 °С.

	33ХС
	
	Улучшаемые детали пружинного типа сравнительно небольших сечений, от которых требуется высокая прочность, износостойкость и упругость.

	25ХГТ
	18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ
	Нагруженные зубчатые колеса и другие детали, твердость которых более HRC 59.

	38ХС
	40ХС
	Валы, шестерни, муфты, пальцы и другие улучшаемые детали небольших размеров, от которых требуется высокая прочность, износостойкость и упругость.

	40ХС
	38ХС, 35ХГТ
	Валы, шестерни, муфты, пальцы и другие улучшаемые детали небольших размеров, от которых требуется высокая прочность, износостойкость и упругость.

	20ХГСА
	30ХГСА
	Ходовые винты, оси, валы, червяки и другие детали, работающие в условиях износа и при знакопеременных нагрузках при температурах до 200°С.

	25ХГСА
	20ХГСА
	Ответственные сварные и штампованные детали, применяемые в улучшенном состоянии:ходовые винты, оси, валы, червяки, шатуны, коленчатые валы, штоки и другие детали.

	30ХГС
	40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 35ХГСА
	Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, тормозные ленты моторов, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин, рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали.

	30ХГСА
	40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА,35ХГСА
	Различные улучшаемые детали: валы, оси, зубчатые колеса, фланцы, корпуса обшивки, лопатки компрессорных машин,работающие при температуре до 400 °С; рычаги, толкатели, ответственные сварные конструкции, работающие при знакопеременных нагрузках, крепежные детали, работающие при низких температурах.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	35ХГСА
	30ХГС, 30ХГСА, 30ХГТ, 35М
	Фланцы, кулачки, пальцы, валики, рычаги, оси, детали сварных конструкций и другие улучшаемые детали сложной конфигурации, работающие в условиях знакопеременных нагрузок.

	30ХМ(30ХМА)
	35ХМ, 35ХРА
	Шестерни, валы, цапфы, шпильки, гайки и различные другие детали, работающие при температуре до 450-500 °С.

	35ХМ
	40Х, 40ХН, 30ХМ, 35ХГСА
	Валы, шестерни, шпиндели, шпильки, фланцы,диски, покрышки, штоки и другие ответственные детали, работающие в условиях больших нагрузок и скоростей при температуре до 450-500 °С.

	38ХМА
	
	Ответственные детали общего назначения в машиностроении.

	14Х2ГМР
	14ХНМДФР
	Тяжелонагруженные сварные детали и узлы.

	20ХН
	15ХР, 20ХНР, 18ХГТ
	Шестерни, втулки, пальцы, детали крепежа и другие детали, от которых требуется повышенная вязкость и умеренная прокаливаемость.

	40ХН
	45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ
	Оси, валы, шатуны, зубчатые колеса, валы экскаваторов, муфты, валы-шестерни, шпиндели, болты, рычаги, штоки, цилиндры и другие ответственные нагруженные детали, подвергающиеся вибрационным и динамическим нагрузкам, к которым предъявляются требования повышенной прочности и вязкости. Валки рельсобалочных и крупносортных станов для горячей прокатки металла.

	45ХН
	40ХН
	Коленчатые валы, шатуны, шестерни, шпиндели, муфты, болты и другие ответственные детали.

	50ХН
	40ХН, 60ХГ
	Валки для горячей прокатки, валы-шестерни, зубчатые колеса, бандажи, коленчатые валы, шатуны, болты, выпускные клапаны и другие крупные ответственные детали.

	20ХНР
	20ХН
	Зубчатые колеса, вал-шестерни, червяки, кулачковые муфты, валики, пальцы, втулки и другие нагруженные крупные детали, работающие в условиях ударных нагрузок.

	12ХН2 (12ХН2А)
	20ХНР, 20ХГНР, 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГР
	Шестерни, валы, червяки, кулачковые муфты, поршневые пальцы и другие цементуемые детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах.

	12ХН3А
	12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2Н4А, 20ХНР
	Шестерни, валы, червяки, кулачковые муфты, поршневые пальцы и другие цементуемые детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	20Х2М
	Ст30, 22Х3М
	Круглые детали, изготавливаемые методом ЭШС, днища, обечайки, колонны гидропрессов, поковки для деталей, работающих под давлением.

	12Х2Н4А
	0ХГРН, 12ХН2, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 20ХГР
	Зубчатые колеса, валы, ролики, поршневые пальцы и другие крупные особо ответственные цементуемые детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах.

	25Х2Н4МА
	
	Крупногабаритные шатуны и другие детали большой вязкости и прокаливаемости (для дизелестроения).

	30ХН3А
	30Х2ГН2, 25Х2ГНТА, 34ХН2М
	Венцы ведомых колес тяговых зубчатых передач электропоездов, шестерни и другие улучшаемые детали. Может применяться при температуре -80 °С (толщина стенки не более 100 мм).

	20ХН3А
	20ХГНР, 20ХНГ, 38ХА, 15Х2ГН2ТА, 20ХГР
	Шестерни, валы, червяки, кулачковые муфты, поршневые пальцы и другие цементуемые детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок и при отрицательных температурах.

	20Х2Н4А
	20ХГНР, 15ХГН2ТА, 20ХГНТР
	Шестерни, валы, пальцы и другие цементуемые особо ответственные высоконагруженные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твердости, работающие под действием ударных нагрузок или при отрицательных температурах.

	38ХГН
	38ХГНМ
	Детали экскаваторов, крепеж, валы, оси, зубчатые колеса, серьги и другие ответственные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности.

	20ХГНР
	20ХН3А, 12ХН2, 12ХН3А
	Зубчатые колеса, вал-шестерни, червяки, кулачковые муфты, валики, пальцы, втулки и другие ответственные детали, работающие в условиях ударных нагрузок.

	30ХГСН2А
	
	Шестерни, фланцы, кулачки, пальцы, валики, оси, шпильки и другие ответственные тяжелонагруженные детали.

	20ХН2М (20ХНМ)
	20ХГР, 15ХР, 20ХНР, 20ХГНР
	Шестерни, полуоси, сателлиты, кулачки, шарниры и другие детали.

	30ХН2МА
	
	Коленчатые валы, шатуны, ответственные болты, шпильки, диски, звездочки и другие ответственные детали, работающие в сложных условиях нагружения при нормальных, пониженных и повышенных температурах.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	30Х3МФ
	
	Детали судовых дизелей, плунжеры топливных насосов высокого давления, направляющие, тонкостенные гильзы и другие детали (в том числе прецизионные), которые должны обладать износостойкостью при высоких давлениях.

	38Х2Ю
	
	Трущиеся детали приборов, детали вспомогательных агрегатов, валики водяных насосов, работающие в подшипниках скольжения, плунжеры, направляющие втулки кондукторов.

	38Х2Н2МА
	
	Валы, шатуны, болты, шпильки и другие крупные особо ответственные тяжелонагруженные детали сложной конфигурации, применяемые в улучшенном состоянии.

	40ХН2МА
	40ХГТ, 40ХГР, 30Х3МФ, 45ХН2МФА
	Коленчатые валы, клапаны, шатуны, крышки шатунов, ответственные болты, шестерни, кулачковые муфты, диски и другие тяжелонагруженные детали. Валки для холодной прокатки металлов.

	40Х2Н2МА
	38Х2Н2МА
	Крупные детали: валы, диски, редукторные шестерни, а также крепежные детали.

	38ХН3МА
	38ХН3ВА
	Валы, оси, шестерни и другие особо ответственные детали.

	18Х2Н4МА (18Х2Н4ВА)
	15Х2ГН2ТРА, 20Х2Н4А
	В цементованном и улучшенном состоянии применяется для ответственных деталей, к которым предъявляются требования повышенной прочности, износостойкости и вязкости, а также для деталей, подвергающихся высоким вибрационным и динамическим нагрузкам. Сталь может применяться при температуре от -70 до 450 °С.

	30ХН3М2ФА
	
	Диски паровых турбин.

	38ХН3МФА
	
	Наиболее ответственные тяжелонагруженные детали, работающие при температурах до 400°С.

	45ХН2МФА
	
	Торсионные валы, коробки передач и другие нагруженные детали, работающие при скручивающих повторно-переменных нагрузках и испытывающие динамические нагрузки.

	20ХН4ФА
	18Х2Н4МА
	Клапаны впуска, болты, шпильки и другие ответственные детали, работающие в коррозионной среде при повышенных температурах (300-400°С).

	38Х2МЮА
	38Х2ЮА, 38ХВФЮ, 20Х3МВФ, 38Х2Ю
	Штоки клапанов паровых турбин, работающие при температуре до 450°С, гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания, иглы форсунок, тарелки букс, распылители, пальцы, плунжеры, распределительные валики, шестерни, валы, втулки и другие детали.

	35ХН1М2ФА
	
	Диски паровых турбин, оси, валы и другие особо ответственные крупные детали с высокими требованиями к механическим свойствам.

	38Х2Н3М
	
	Ответственные детали контейнеров с высокими требованиями по механическим свойствам при повышенных температурах.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	34ХН1М
	38Х2НМ, 34ХН3М, 38Х2Н2МА, 40Х2Н2МА
	Диски, валы, роторы турбин и компрессорных машин, валы экскаваторов, оси, муфты, шестерни, полумуфты, вал-шестерни, болты, силовые шпильки и другие особо ответственные высоконагруженные детали, к которым предъявляются высокие требования по механическим свойствам и работающие при температуре до 500°С.

	30ХН2МФА
	30ХН2ВФА
	Валы, цельнокованные роторы, диски, детали редукторов, болты, шпильки и другие ответственные детали турбин и компрессорных машин, работающих при повышенных температурах.

	36Х2Н2МФА
	37ХН3МФА
	Для крупных ответственных деталей-дисков, крепежных болтов и т.д.

	34ХН3М
	35ХНВ, 35ХГНМ, 38Х2НМ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 34ХН3МФА
	Крупные особо ответственные детали с высокими требованиями к механическим свойствам.

	38Х2НМ
	34ХН1М, 40ХН2МА
	Ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения типа осей, валов и другие высоконагруженные детали, а также детали, используемые в условиях низких температур.

	38Х2НМФ
	4ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М
	Ответственные детали тяжелого и транспортного машиностроения типа осей, валов и другие высоконагруженные детали, а также детали, используемые в условиях низких температур.

	12К
	
	Для изготовления деталей, частей котлов и сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенной и пониженной температурах.

	15К
	20К
	Фланцы, днища, цельнокованые и сварные барабаны паровых котлов, корпуса аппаратов и другие детали котлостроения и сосудов, работающих под давлением при температуре до 450°С.

	16К
	
	Для изготовления деталей, частей котлов и сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенной и пониженной температурах.

	18К
	
	Для изготовления деталей, частей котлов и сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенной и пониженной температурах.

	20К
	15К
	Фланцы, днища, цельнокованые и сварные барабаны паровых котлов, корпуса аппаратов и другие детали котлостроения и сосудов, работающих под давлением при температуре до 450°С.

	22К
	25К
	Фланцы, днища, цельнокованые и сварные барабаны паровых котлов, полумуфты, патрубки и другие детали , работающие под давлением при температуре от -40 до 450°С.

	12МХ
	
	Различные детали, работающие при температуре до 530°С.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	12Х1МФ
	
	Различные детали, работающие при температуре 540 - 580°С.

	25Х1МФ
	
	Различные детали, работающие при температуре до 540°С. Крепежные детали, работающие при температуре от - 40 до 500°С.

	25Х2М1Ф
	
	Крепежные детали, работающие при температуре до 535°С, плоские пружины, болты, шпильки и другие детали.

	20Х3МВФ
	
	Крепеж и детали, работающие при температуре до 540 - 560°С.

	15Х5М
	
	Трубы, задвижки, крепеж и другие детали, от которых требуется сопротивляемость окислению при температуре до 600 - 650°С.

	15ХМ
	
	Различные детали, работающие при температуре от - 40 до 560°С под давлением.

	ШХ15
	ЩХ9, ШХ12, ШХ15СГ
	Шарики диаметром до 150 мм, ролики диаметром до 23 мм, кольца подшипников с толщиной стенки до 14 мм, втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей и другие детали, от которых требуется высокая твердость, износостойкость и контактная прочность.

	ШХ15СГ
	ХВГ, ШХ15, 9ХС, ХВСГ
	Крупногабаритные кольца шарико- и роликоподшипников со стенками толщиной более 20 - 30 мм; шарики диаметром более 50 мм; ролики диаметром более 35 мм.

	95Х18
	
	Кольца, шарики и ролики подшипников, втулки, оси, стержни и другие детали,от которых требуются повышенная прочность и износостойкость и работающие при температуре до 500°С или подвергающиеся действию умеренных агрессивных сред(морской или речной воды, щелочных растворов, азотной и уксусной кислоты и др.).

	ШХ4
	
	Кольца железнодорожных подшипников.

	Ст65
	Ст60, 70
	Рессоры, пружины и другие детали, от которых требуются повышенные прочностные и упругие свойства, износостойкость; детали, работающие в условиях трения при наличии высоких статических и вибрационных нагрузок.

	Ст70
	65Г
	Рессоры, пружины и другие детали, от которых требуются повышенные прочностные и упругие свойства, а также износостойкость.

	Ст75
	Ст70, 80, 85
	Круглые и плоские пружины различных размеров, пружины клапанов двигателя автомобиля, пружины амортизаторов, рессоры, замковые шайбы, диски сцепления, эксцентрики, шпиндели, регулировочные прокладки и другие детали, работающие в условиях трения и под действием статических и вибрационных нагрузок.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	Ст85
	Ст70, 75, 80
	Пружины, фрикционные диски и другие детали, к которым предъявляются требования высоких прочностных и упругих свойств и износостойкости.

	60Г
	65Г
	Плоские и круглые пружины, рессоры, пружинные кольца и другие детали пружинного типа, от которых требуются высокие упругие свойства и износостойкость; бандажи, тормозные барабаны и ленты, скобы, втулки и другие детали общего и тяжелого машиностроения.

	65Г
	Ст70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2
	Пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпуса подшипников, зажимные и подающие цанги и другие детали, которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок.

	55С2
	0С2, 60С2, 35Х2АФ
	Пружины и рессоры, применяемые в автомобилестроении, тракторостроении, железнодорожном транспорте и других отраслях машиностроения.

	60С2
	5С2, 50ХФА
	Тяжелонагруженные пружины, торсионные валы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы пружинные.

	60С2А
	60С2Н2А, 60С2Г, 50ХФА
	Тяжелонагруженные пружины, торсионные валы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы Гровера и др.

	70С3А
	
	Тяжелонагруженные пружины ответственного назначения.

	55ХГР
	
	Для изготовления рессорной полосовой стали толщиной 3 - 24 мм.

	50ХФА
	60С2А, 50ХГФА, 9ХС
	Тяжелонагруженные ответственные детали, к которым предъявляются требования высокой усталостной прочности, пружины, работающие при температуре до 300°С и другие детали.

	60С2Н2А
	60С2А, 60С2ХА
	Ответственные и тяжелонагруженные пружины и рессоры.

	60С2Х2
	60С2ХФА, 60С2Н2А
	Для изготовления крупных высоконагруженных пружин и рессор ответственного назначения.

	60С2ХФА
	60С2А, 60С2ХА, 9ХС, 60С2ВА
	Ответственные и тяжелонагруженные пружины и рессоры, изготовляемые из круглой калиброванной стали.

	65С2ВА
	60С2А, 60С2ХА
	Ответственные и высоконагруженные пружины и рессоры.


Сталь инструментальная
	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	У7, У7А
	У8
	Инструмент, который работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки: зубила, долота, бородки, молотки, лезвия ножниц для резки металла, топоры, колуны, стамески, плоскогубцы комбинированные, кувалды.

	У8, У8А
	У7А, У7, У10А, У10
	Инструмент, который работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки: фрез, зенковок, долот, пил продольных и дисковых, топоров, колуны, стамески, плоскогубцы комбинированные, кернеров, отверток.

	У9, У9А
	У7А, У7, У8А, У8
	Инструмент, который работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки: инструмент для обработки дерева, слесарно-монтажный инструмент, калибры постоянной формы и пониженных классов точности.

	У10, У10А
	У11, У12, У12А
	Инструмент, который работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки: метчики ручные, рашпили, надфили, пилы для обработки древесины, матрицы для холодной штамповки, гладкие калибры, топоры.

	У12, У12А
	У10А, У11А, У10, У11
	Инструмент, который работает в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки:метчики ручные, метчики машинные мелкоразмерные, плашки для круппов, развертки мелкоразмерные, надфили, измерительный инструмент простой формы: гладкие калибры, скобы.

	9Х1
	9Х2
	Рабочие иопрные валки для горячей прокатки металлов. Рабочие валки для рельсобалочных, крупносортных и проволочных обжимных и сортовых станов для горячей прокатки металлов, подвергающихся интенсивному износу и работающих в условиях минимальных или умеренных ударных нагрузок. Опорные составные валки листовых станов для горячей прокатки металла. Клейма, пробойники, холодновысадочные штампы, деервообрабатывающий инструмент и другие детали.

	ХВ4Ф
	
	Резцы и фрезы при обработке с небольшой скоростью резания твердых металлов (валки с закаленной поверхностью), гравировальные резцы при очень напряженной работе, прошивные пуансоны и т. д.

	9ХС
	ХВГ, ХВСГ
	Сверла, развертки, метчики, плашки, гребенки, фрезы, машинные штампы, клейма для холодных работ. Ответственные детали, материал которых должен обладать повышенной износостойкостью, усталостной прочностью при изгибе, кручении, контактном нагружении, а также упругими свойствами.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	ХВГ
	9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ
	Измерительный и режущий инструмент, для которого повышенное коробление при закалке недопустимо, резьбовые калибры, протяжки, длинные метчики, длинные развертки и другой вид специального инструмента, холодновысадочные матрицы и пуансоны, технологическая оснастка.

	9ХВГ
	ХВГ
	Резьбовые калибры, лекала сложной формы, сложные весьма точные штампы для холодных работ, которые при закалке не должны подвергаться значительным объемным изменениям и короблению.

	Х6ВФ
	Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф
	Резьбокатаный инструмент (ролики и плашки), ручные ножовочные полотна, бритвы, матрицы, пуансоны, зубонакатники и другие инструменты, предназначенные для холодной деформации, для дереворежущего фрезерного инструмента.

	Х12
	
	Холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам; волочильные доски, глазки для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочные и формовочные штампы, сложные секции кузовных штампов, матриц и пуансонов вырубных и просечных штампов, а также штамповки активной части электрических машин и т.д.

	Х12Ф1
	Х6ВФ, Х6В3ФМ
	Профилировочные ролики сложной формы, эталонные шестерни, накатные плашки, волоки, секции кузовных штампов сложной формы, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, матрицы и пуансоны вырубных и просечных штампов со сложной конфигурацией рабочих частей, пуансоны и матрицы холодного выдавливания, работающие при давлении до 1400-1600 МПа.

	Х12МФ
	Х6ВФ, Х12Ф1, Х12ВМ
	Профилировочные ролики сложной формы, эталонные шестерни, накатные плашки, волоки, секции кузовных штампов сложной формы, сложные дыропрошивные матрицы при формовке листового металла, матрицы и пуансоны вырубных и просечных штампов со сложной конфигурацией рабочих частей, штамповки активной части электрических машин.

	Х12ВФ
	Х12М
	Холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам; волочильные доски, глазки для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочные и формовочные штампы, сложные секции кузовных штампов, матриц и пуансонов вырубных и просечных штампов, а также штамповки активной части электрических машин.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	7ХГ2ВМФ
	
	Штампы объемного холодного деформирования и вырубной инструмент сложной конфигурации, используемые при производстве изделий из цветных сплавов и малопрочных конструкционных сталей.

	7Х3
	8Х3
	Инструменты (пуансоны, матрицы) горячей высадки крепежа и заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей на горизонтально-ковочных машинах, детали штампов (матрицы, пуансоны, выталкиватели) для горячего прессования и выдавливания этих материалов на кривошипных прессах, гибочные, обрезные и просечные штампы.

	8Х3
	7Х3
	Инструменты (пуансоны, матрицы) горячей высадки крепежа и заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей на горизонтально-ковочных машинах, детали штампов (матрицы, пуансоны, выталкиватели) для горячего прессования и выдавливания этих материалов на кривошипных прессах, гибочные и просечные штампы.

	5ХНМ
	ХНВ, 
5ХГМ, 
4ХМФС, 
5ХНВС, 
4Х5В2ФС
	Молотовые штампы паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей свыше 3 тонн, пресованные штампы и штампы машинной скоростной штамповки при горячем деформировании легких цветных сплавов, блоки матриц для вставок горизонтально-ковочных машин.

	5ХГМ
	5ХНМ, 
5ХНВ, 
6ХВС, 
5ХНС, 
5ХНСВ, 
5ХГСВФЮ
	Молотовые штампы паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей до 3 тонн, кованые штампы для горячей штамповки, валки крупных, средних и мелкосортных станов для прокатки твердого металла.

	4ХМФС
	
	Молотовые штампы паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих частей свыше 3 тонн при деформации легированных конструкционных и нержавеющих сталей, прессовый инструмент для обработки алюминиевых сплавов, вставки и пуансоны для высадки на горизонтально-ковочных машинах.

	4Х5МФ1С
	
	Пресс-формы литья под давлением цинковых, алюминиевых и магниевых сплавов, молотовые и прессовые вставки (сечением до 200-250 мм) при горячем деформировании конструкционных сталей, инструмент для высадки заготовок из легированных конструкционных и жаропрочных материалов на горизонтально-ковочных машинах.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	4Х5МФС
	4Х5МФ1С, 4Х4ВМФС
	Пресс-формы литья под давлением цинковых, алюминиевых и магниевых сплавов, молотовые и прессовые вставки (сечением более 200 мм) при горячем деформировании конструкционных сталей и цветных сплавов в условиях крупносерийного и массового производства, мелкие молотовые штампы.

	3Х3М3Ф
	
	Инструмент горячего деформирования на кривошипных прессах и горизонтально-коковочных машинах, подвергающийся в процессе работы интенсивному охлаждению (как правило, для мелкого инструмента), пресс-формы литья под давлением медных сплавов, ножи для горячей резки, охлаждаемые водой.

	3Х2В8Ф
	4Х5В2ФС, 4Х2В2МФС, 5Х3В3МФС
	Тяжелонагруженный прессовый инструмент (мелкие вставки окончательного штампового ручья, матрицы и пуансоны для выдавливания и т.д.) при горячем деформировании легированных конструкционных сталей и жаропрочных сплавов, пресс-формы литья под давлением медных сплавов.

	3Х2Н2МВФ
	
	Ответственные детали прессового инструмента с высокими свойствами прочности и удовлетворительной пластичностью после нормализации и отпуска: втулки контейнеров, пресс-штемпели, иглы и другие детали, работающие при повышенных температурах до 500°С.

	6ХС
	
	Пневматические зубила и штампы небольших размеров для холодной штамповки, рубильные ножи.

	4ХВ2С
	4Х5В2ФС, 3Х2В8Ф,
 4Х8В2, 
4Х3В8М, 4Х3В2М2
	Пневматический инструмент:зубила, обжимки, вырубные и обрезные штампы сложной формы, работающие с повышенными ударными нагрузками.

	5ХВ2С
	6ХВ2С
	Ножи при холодной резке металла, резьбонакатные плашки, пуансоны и обжимные матрицы при холодной работе, штампы сложной формы, работающие с повышенными ударными нагрузками.

	6ХВ2С
	6Х3ФС
	Ножи при холодной резке металла, резьбонакатные плашки, пуансоны и обжимные матрицы при холодной работе, штампы сложной формы, работающие с повышенными ударными нагрузками.

	6ХВГ
	
	Пуансоны сложной формы для холодной прошивки преимущественно фигурных отверстий в листовом и полосовом материале, небольшие штампы для горячей штамповки, главным образом, когда требуется минимальное изменение размеров при закалке.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	40Х5МФ
	3Х2В8Ф
	Ответственные детали прессового и штампового инструмента с высокими свойствами прочности и удовлетворительной пластичностью после нормализации и отпуска: втулки контейнеров, пресс-штемпели, иглы и другие детали, работающие при повышенных температурах до 500°С.

	4Х2НМФ
	38Х2НМФ
	Ковочные штампы с высотой кубика до 700 мм для горячей штамповки деталей из труднодеформируемых материалов.

	9Х2
	9Х1
	Рабочие и опорные валки двух- и четырехвалковых клетей листовых станов для холодной прокатки металлов. Рабочие и опроные кованые валки листовых станов для горячей прокатки металлов.

	90ХФ
	9Х1, 9Х2
	Рамные, ленточные, круглые пилы, ножи для холодной резки металла, обрезные матрицы и пуансоны холодной обрезки заусенцев, кернеры. Рабочие и опорные валки для холодной прокатки металла. Рабочие балки рельсобалочных, крупносортных и проволочных обжимных и сортовых станов для горячей прокатки металла, подвергающиеся интенсивному износу и работающие в условиях минимальных или умеренных ударных нагрузок. Рабочие валки, опорные валки и бандажи составных опорных валков листовых, обжимных и сортовых станов для горячей прокатки металла.

	9Х2МФ
	
	Рабочие валки для станов холодной прокатки металлов при особо тяжелых условиях эксплуатации, рабочие валки проволочных обжимных и сортовых станов.

	75ХМ
	9Х2
	Рабочие и опорные валки двух- и четырехвалковых клетей листовых станов для холодной прокатки металлов. Рабочие и опроные кованые валки листовых станов для горячей прокатки металлов.

	75ХСМФ
	9Х1
	Рабочие валки листовых станов для холодной прокатки металлов.

	60ХСМФ
	
	Рабочие валки двух- и четырехвалковых клетей листовых станов для холодной прокатки металлов.

	60Х2СМФ
	
	Рабочие валки двух- и четырехвалковых клетей листовых станов для холодной прокатки металлов.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	55Х
	
	Оси составных опрных валков для холодной прокатки металлов. Рабочие валки блюмингов, слябингов, заготовочных , рельсобалочных, крупносортных, среднесортных и мелкосортных станов и рабочие валки листовых станов для горячей прокатки металлов. Редукторные валы, шестерни и другие нагруженные детали, подвергающиеся истиранию, но работающие без значительных ударных нагрузок.

	60ХН
	
	Рабочие валки блюмингов, слябингов, заготовочных , рельсобалочных и крупносортных станов, рабочие опорные валки листовых станов для горячей прокатки металлов.

	45ХНМ
	40ХН2МА
	Оси составных опорных валков листовых станов для горячей прокатки металлов, шестеренные валы и другие.

	7Х2СМФ
	
	Рабочие валки кованые для холодной прокатки металлов.

	60ХГ
	55Х
	Рабочие валки штрипсовых и мелкосортных станов для горячей прокатки металлов.

	90ХМФ
	
	Опорные валки всех размеров и бандажи составных опорных валков листовых станов для горячей прокатки металлов.

	75ХМФ
	75ХМ, 9ХФ
	Рабочие и опорные кованые валки листовых станов для горячей прокатки черных металлов.

	Р6М3
	
	Чистовые и получистовые инструменты небольших размеров (в основном сверла и зенкеры, а также дисковые фрезы и другие инструменты, заготовкой которых служат лист и полоса) для обработки деталей из конструкционных сталей с пределом прочности до 90 МПа.

	Р6М5
	
	Режущие инструменты всех видов для обработки при обычной скорости резания деталей из углеродистых и среднелегированных конструкционных сталей с пределами прочности до 90-100 МПа, а также зуборезные инструменты для обработки нержавеющих сталей.

	Р6М5К5
	
	Для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.

	Р9
	Р18
	Для изготовления инструментов простой формы, не требующих большого объема шлифовки, для обработки обычных конструкционных материалов.

	Р9М4К8
	
	Для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки: зуборезный инструмент, фрезы, фасонные резцы, зенкеры, метчики.


	Марка cтали
	Заменитель
	Применение

	Р12
	Р18
	Различные режущие инструменты (фрезы, протяжки, долбики, шеверы, метчики, развертки) для обработки деталей из конструкционных сталей.

	Р18
	Р12
	резцы, сверла, фрезы, резьбовые фрезы, долбяки, развертки, венкеры, метчики, протяжки для обработки конструкционных сталей с прочностью до 1000 МПа, от которых требуется сохранение режущих свойств при нагревании во время работы до 600°С.

	Р18Ф2
	
	Чистовые и получистовые режущие инструменты (резцы, фрезы, машинные развертки, сверла и т.д.) для обработки деталей из среднелегированных конструкционных сталей, а также некоторых марок нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов.


1

