ЧЕРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Коррозийностойкие стали

	Европа (EN)
	Германия (DIN)
	США (AISI)
	Япония (JIS)
	СНГ (GOST)

	0.4003
	X2CrNi12
	
	
	

	1.4512
	X2CrTi12
	409
	SUH 409
	

	1.4000
	X6Cr13
	410S
	SUS 410 S
	08X13

	1.4002
	X6CrAl13
	405
	SUS 405
	

	1.4006
	X12CrN13
	410
	SUS 410
	12X13

	1.4024
	X15Cr13
	(410)
	SUS 410 J1
	

	1.4021
	X20Cr13
	(420)
	SUS 420 j1
	20X13

	1.4028
	X30Cr13
	(420)
	SUS 420 J2
	30X13

	1.4031
	X39Cr13
	
	SUS 420 J2
	40X13

	1.4034
	X46C13r
	(420)
	
	40X13

	1.4016
	X6Cr17
	430
	SUS 430
	12X17

	1.4520
	X2CrTi17
	
	
	

	1.4510
	X3CrTi17
	439
	SUS 430 LX
	08X17T

	1.4113
	X6CrMo17-1
	434
	SUS 434
	

	1.4509
	X2CrTiNb18
	441
	
	

	1.4521
	X2CrMoTi18-2
	444
	SUS 444
	

	1.4589
	X5CrNiMoTi15-2
	
	
	

	1.4310
	X10CrNi18-8
	(301)
	SUS 301
	

	1.4318
	X2CrNiN18-7
	301 LN
	SUS 301 LN
	

	1.4301
	X5CrNi18-10
	304
	SUS 304
	08X18H10T

	1.4303
	X4CrNi18-12
	(305)
	SUS 305
	12X18H10T

	1.4306
	X2CrNi19-11
	304 L
	SUS 304 L
	03Х18Н11

	1.4541
	X6CrNiTi18-10
	321
	SUS 321
	08Х18Н10Т

	1.4550
	X6CrNiNb18-10
	347
	SUS 347
	

	1.4401
	X5CrNiMo17-12-2
	316
	SUS 316
	

	1.4404
	X2CrNiMo17-12-2
	316 L
	SUS 316 L
	

	1.4571
	X6CrNiMoTi17-12-2
	316 Ti
	SUS 316 Ti
	10Х17Н13М2Т

	1.4561
	X1CrNiMoTi18-13-2
	
	
	

	1.4435
	X2CrNiMo18-14-3
	316 L
	SUS 316 L
	03Х17Н14М2

	1.4439
	X2CrNiMoN17-13-5
	S 31726
	SUS 317
	

	1.4539
	X1NiCrMoCu25-20-5
	N 08904
	
	

	1.4565
	X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3
	S 34565
	
	

	1.4462
	X2CrNiMoN22-5-3
	S 31803
	SUS 329 J3L
	


Коррозийностойкие стали

	Европа (EN)
	Германия (DIN)
	США (AISI)
	Япония (JIS)
	СНГ (GOST)

	1.4713
	X10CrAl7
	
	
	10Х17СЮ

	1.4724
	X10CrAl13
	405
	
	10Х13СЮ

	1.4742
	X10CrAl18
	442
	
	

	1.4762
	X10CrAl24
	446
	
	

	1.4878
	X12CrNiTi18-9
	321 H
	
	12Х18Н10Т

	1.4828
	X15CrNiSi20-12
	309
	
	20Х20Н14С2

	1.4845
	X12CrNi25-21
	310 S
	
	20Х23Н18

	1.4841
	X15CrNiSi25-20
	314
	
	20Х25Н20С2


КАЧЕСТВО СТАЛИ

Коррозийностойкие стали
	Марка стали по EN
	Химический состав, %

	
	C
	Si
	Mn
	Cr
	Mo
	Ni
	Другие элементы

	0.4003
	0.03
	1.00
	1.50
	10.50-12.50
	
	0.30-1.00
	N: < 0.030

	1.4512
	0.03
	1.00
	1.00
	10.50-12.50
	
	
	6x(C+N)<Ti<0.65

	1.4000
	0.08
	1.00
	1.00
	12.00-14.00
	
	
	

	1.4002
	0.08
	1.00
	1.00
	12.00-14.00
	
	
	Al: 0.10-0.30

	1.4006
	0.08-0.15
	1.00
	1.50
	11.50-13.50
	
	< 0.75
	

	1.4024
	0.12-0.17
	1.00
	1.00
	12.00-14.00
	
	
	

	1.4021
	0.16-0.25
	1.00
	1.50
	12.00-14.00
	
	
	

	1.4028
	0.26-0.35
	1.00
	1.50
	12.00-14.00
	
	
	

	1.4031
	0.36-0.42
	1.00
	1.00
	12.50-14.50
	
	
	

	1.4034
	0.43-0.50
	1.00
	1.00
	12.50-14.50
	
	
	

	1.4016
	0.08
	1.00
	1.00
	16.00-18.00
	
	
	

	1.4520
	0.025
	0.50
	0.50
	16.00-18.00
	
	
	Ti: 0.30-0.60
N: < 0.015

	1.4510
	0.05
	1.00
	1.00
	16.00-18.00
	
	
	4x(C+N)+0.15<Ti<0.80

	1.4113
	0.08
	1.00
	1.00
	16.00-18.00
	0.90-1.40
	
	

	1.4509
	0.03
	1.00
	1.00
	17.50-18.50
	
	
	Ti:0.10-0.60
3xC+0.30<Nb<1.00

	1.4521
	0.025
	1.00
	1.00
	17.00-20.00
	1.80-2.50
	
	4x(C+N)+0.15<Ti<0.80
N:< 0.030

	1.4589
	0.08
	1.00
	1.00
	13.50-15.00
	0.20-1.20
	1.00-2.50
	Ti: 0.30-0.50

	1.4310
	0.05-0.15
	2.00
	2.00
	16.00-19.00
	< 0.80
	6.009.50
	

	1.4318
	0.03
	1.00
	2.00
	16.50-18.50
	
	6.00-8.00
	N:0.10-0.20

	1.4301
	0.07
	1.00
	2.00
	17.00-19.50
	
	8.00-10.50
	N:<0.11

	1.4303
	0.06
	1.00
	2.00
	17.00-19.00
	
	11.00-13.00
	N:<0.11

	1.4306
	0.03
	1.00
	2.00
	18.00-20.00
	
	10.00-12.00
	N:<0.11

	1.4541
	0.08
	1.00
	2.00
	17.00-19.00
	
	9.000-12.00
	5xC<Ti<0.70

	1.4550
	0.08
	1.00
	2.00
	17.00-19.00
	
	9.00-12.00
	10xC<Nb<1.00

	1.4401
	0.07
	1.00
	2.00
	16.50-18.50
	2.00-2.50
	10.00-13.00
	

	1.4404
	0.03
	1.00
	2.00
	16.50-18.50
	2.00-2.50
	10.00-13.00
	N:<0.11

	1.4571
	0.08
	1.00
	2.00
	16.50-18.50
	2.00-2.50
	10.50-13.50
	5xC<Ti<0.70

	1.4561
	0.02
	0.50
	2.00
	17.00-18.50
	2.00-2.50
	11.50-13.50
	Ti:0.40-0.60

	1.4435
	0.03
	1.00
	2.00
	17.00-19.00
	2.50-3.00
	12.50-15.00
	N:<0.11

	1.4439
	0.03
	1.00
	2.00
	16.50-18.50
	4.00-5.00
	12.50-14.50
	N:0.12-0.22

	1.4539
	0.02
	0.70
	2.00
	19.00-21.00
	4.00-5.00
	24.00-26.00
	N:<0.15

Cu:1.20-2.00

	1.4565
	0.04
	1.00
	4.5-6.5
	21.00-25.00
	3.00-4.50
	15.00-18.00
	Nb:<0.30
N:0.30-0.50

	1.4462
	0.03
	1.00
	2.00
	21.00-23.00
	2.50-3.50
	4.50-6.50
	N:0.10-0.22


Жаропрочные стали

	Марка стали по EN
	Химический состав ,%

	
	C
	Si
	Mn
	Cr
	Mo
	Ni
	Другие элементы

	1.4713
	<0.12
	0.5-1.0
	0.5-1.0
	6.0-8.0
	 
	 
	 

	1.4724
	<0.12
	0.7-1.4
	0.7-1.2
	12.0-14.0
	 
	 
	 

	1.4742
	<0.12
	0.7-1.4
	0.7-1.2
	17.0-19.0
	 
	 
	 

	1.4762
	<0.12
	0.7-1.4
	1.2-1.7
	23.0-26.0
	 
	 
	 

	1.4878
	<0.12
	<1.0
	 
	17.0-19.0
	 
	9.0-11.5
	4x%C<Ti<0.8

	1.4828
	<0.20
	1.5-2.5
	 
	19.0-21.0
	 
	11.0-13.0
	 

	1.4845
	<0.15
	<0.75
	 
	24.0-26.0
	 
	19.0-22.0
	 

	1.4841
	<0.20
	1.5-2.5
	 
	24.0-26.0
	 
	19.0-22.0
	 


МЕХАНИЧЕКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Коррозийностойкие стали
	Марка стали по EN
	Способ обработки:

С – хол. кат.

Н – гор. кат.
	Механические свойства

	
	
	твердость
	предел
	Относительное удлинение
 (при толщине)
	Жаростойкость, оС

	
	
	HRB max
	HB or HV max
	упругости Rp 0.2, min n/mm2
	прочности Rm n/mm2
	< 3 mm, % min
	> 3 mm, % min
	

	1.4003
	C
	
	
	320
	450-650
	20
	20
	

	
	H
	
	
	320
	450-650
	20
	20
	

	1.4512
	C
	
	
	220
	380-560
	25
	25
	

	
	H
	
	
	220
	380-560
	25
	25
	

	1.4000
	C
	
	
	250
	400-600
	19
	19
	

	
	H
	
	
	230
	400-600
	19
	19
	

	1.4002
	C
	
	
	250
	400-600
	17
	17
	

	
	H
	
	
	230
	400-600
	17
	17
	

	1.4006
	C
	90
	200
	
	max. 600
	20
	20
	

	
	H
	90
	200
	
	max. 600
	20
	20
	

	1.4024
	C
	
	215
	
	480-680
	13
	
	

	
	H
	
	225
	
	max.720
	
	
	

	1.4021
	C
	
	225
	
	max. 700
	15
	15
	

	
	H
	95
	225
	
	max.700
	15
	15
	

	1.4028
	C
	97
	235
	
	max. 740
	15
	15
	

	
	H
	97
	235
	
	max. 740
	15
	15
	

	1.4031
	C
	98
	240
	
	max. 760
	12
	12
	

	
	H
	98
	240
	
	max. 760
	12
	12
	

	1.4034
	C
	99
	245
	
	max. 780
	12
	12
	

	
	H
	
	245
	
	max. 780
	12
	12
	

	1.4016
	C
	
	
	280
	450-600
	20
	20
	

	
	H
	
	
	260
	450-600
	18
	18
	

	1.4520
	C
	
	
	200
	380-530
	24
	24
	

	
	H
	
	
	200
	380-530
	24
	24
	

	1.4510
	C
	
	
	240
	420-600
	23
	23
	

	
	H
	
	
	240
	420-600
	23
	23
	

	1.4113
	C
	
	
	280
	450-630
	18
	18
	

	
	H
	
	
	280
	450-630
	18
	18
	

	1.4509
	C
	
	
	250
	430-630
	18
	18
	

	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	1.4521
	C
	
	
	320
	420-640
	20
	20
	

	
	H
	
	
	300
	400-600
	20
	20
	

	1.4589
	C
	
	
	420
	420-750
	16
	16
	

	
	H
	
	
	420
	550-750
	16
	16
	

	1.4310
	C
	
	
	250
	600-950
	40
	40
	

	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	1.4318
	C
	
	
	350
	650-850
	35
	40
	

	
	H
	
	
	330
	650-850
	35
	40
	

	1.4301
	C
	
	
	230
	540-750
	45
	45
	

	
	H
	
	
	210
	520-720
	45
	45
	

	1.4303
	C
	
	
	220
	500-650
	45
	45
	

	
	H
	
	
	
	
	
	
	

	1.4306
	C
	
	
	220
	520-670
	45
	45
	

	
	H
	
	
	200
	520-670
	45
	45
	

	1.4541
	C
	
	
	220
	520-720
	40
	40
	

	
	H
	
	
	200
	520-720
	40
	40
	

	1.4550
	C
	
	
	220
	520-720
	40
	40
	

	
	H
	
	
	200
	520-720
	40
	40
	

	1.4401
	C
	
	
	240
	530-680
	40
	40
	

	
	H
	
	
	220
	530-680
	40
	40
	

	1.4404
	C
	
	
	240
	530-680
	40
	40
	

	
	H
	
	
	220
	530-680
	40
	40
	

	1.4571
	C
	
	
	240
	540-690
	40
	40
	

	
	H
	
	
	220
	540-690
	40
	40
	

	1.4561
	C
	
	
	190
	490-690
	40
	40
	

	
	H
	
	
	190
	490-690
	40
	40
	

	1.4435
	C
	
	
	240
	550-700
	40
	40
	

	
	H
	
	
	220
	550-700
	40
	40
	

	1.4439
	C
	
	
	290
	580-780
	35
	35
	

	
	H
	
	
	270
	580-780
	35
	35
	

	1.4539
	C
	
	
	240
	530-730
	35
	35
	

	
	H
	
	
	220
	530-730
	35
	35
	

	1/4565
	C
	
	
	420
	800-1000
	30
	30
	

	
	H
	
	
	420
	800-1000
	30
	30
	

	1.4462
	C
	
	
	480
	660-950
	20
	20
	

	
	H
	
	
	460
	660-950
	25
	25
	


Жаропрочные стали
	Марка стали по EN
	Способ обработки:

С – хол. кат.

Н – гор. кат.
	Механические свойства

	
	
	твердость
	предел
	Относительное удлинение, % min
	Жаростойкость, оС

	
	
	HRB max
	HB or HV max
	упругости Rp 0.2, min n/mm2
	прочности Rm n/mm2
	
	

	1.4713
	
	
	192
	220
	420-620
	15
	800

	1.4724
	
	
	192
	250
	450-650
	11
	850

	1.4742
	
	
	212
	270
	500-700
	9
	1000

	1.4762
	
	
	223
	280
	520-720
	7
	1150

	1.4878
	
	
	192
	210
	500-750
	30
	850

	1.4828
	
	
	223
	230
	500-750
	22
	1000

	1.4845
	
	
	192
	210
	500-750
	26
	1050

	1.4841
	
	
	223
	230
	550-800
	22
	1150


КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

	Обозначение по EN 10088
	Отделка
	Состояние поверхности
	Примечание
	Обозначение по DIN 17440
	Обозначение по ГОСТ 5582
	Обозначение по NF 435573

	1U
	горячекатанные, без термообработки, без удаления окалины
	с окалиной
	для изделий с дальнейшей обработкой; напр. полоса для дрессировки
	
	
	

	1C
	горячекатанные, с термообработкой, без удаления окалины
	с окалиной
	для деталей с механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде
	I c
	
	

	1E
	горячекатанные, с термообработкой, с механическим удалением окалины
	без окалины
	вид механического удаления окалины: черновая шлифовка или дробеструйная обработка, зависит от вида стали и формы изделия
	II a
	
	

	1D
	горячекатанные, с термообработкой, протравленные
	без окалины
	обычный стандарт для многих видов сталей, обеспечивает коррозийную стойкость, обычное исполнение для дальнейшей обработки. Менее гладкие, чем 2В и 2D
	III a
	М2б, М3б, М4б
	C1

	2H
	холоднокатаные, упрочненные
	блестящие
	холоднодеформированы для повышения прочности
	III a
	
	

	2C
	холоднокатанные, с термообработкой, без удаления окалины
	гладкие, с окалиной, после термообработки
	для деталей с дополнительным удалением окалины и механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде
	III s
	
	

	2D
	холоднокатаные, с термообработкой, протравленные
	гладкие
	Улучшенная пластичность, но не менее гладкие ,чем 2В или 2R
	III b
	М2а, М3а, М4а
	h

	2B
	холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные
	более гладкие, чем 2D
	для повышения коррозийной стойкости, качества поверхности, плоскостности у многих видов сталей; пригодны для дальнейшей обработки. Дрессировка может производиться правкой растяжением.
	III c
	N
	

	2R
	холоднокатаные, светлоотожженные
	гладкие, светлые, с отражением
	Более гладкие и светлые, чем 2В. Пригодны для дальнейшей обработки
	III d
	
	


