СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ СПЛАВОВ И МАРОК СТАЛИ
	Сплав / Состав, %
	С
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Mo
	Ni
	W
	Fe
	Другое

	SUS304L
	<0.030
	-
	-
	-
	-
	19
	-
	10
	-
	ост.
	-

	SUS316
	<0.080
	1
	2
	<0.045
	<0.030
	16~18
	2~3
	10~14
	-
	ост.
	-

	SUS316L
	<0.030
	1
	2
	<0.045
	<0.030
	16~18
	2~3
	10~14
	-
	ост.
	-

	SUS329J1
	<0.08
	<1
	<1.5
	<0.04
	<0.030
	25
	2
	4.5
	-
	ост.
	-

	SCS14A
	<0.08
	<1.5
	<1.5
	<0.04
	<0.04
	18~21
	2~3
	9~12
	-
	ост.
	-

	Hastelloy C
	<0.10
	-
	-
	-
	-
	16
	16
	ост.
	4
	5
	-

	Monel
	0.12~0.2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	64~85
	-
	1
	Cu – 30%

	S25C
	0.22~0.28
	0.15~0.35
	0.3~0.6
	<0.03
	<0.035
	<0.2
	-
	<0.2
	-
	ост.
	-


· SCS14 – эквивалент сплава SUS316

· CF8M – эквивалент сплава SCS14A

· DIN.4552 – эквивалент сплава SCS14A

· DIN.4401 – эквивалент сплава SUS316

· DIN.4404 – эквивалент сплава SUS316L

· WCB – эквивалент сплава SCS14A

· DSC, DSCD1-H – дуплексная нержавеющая сталь, эквивалент сплава SUS329J1, обладающего повышенной устойчивостью к кислотам, повышенным нагрузкам, морской воде и т.п.
· CD4MCu  – эквивалент сплава SUS329J1

